Dangos (*) specifikacija projektavimo sąlygoms parengti

*Renobit Ultra EKP viršutinis (apsauginis) dangos sluoksnis

SBS polimerais modifikuoto bitumo hidroizoliacinė stogo danga, atitinkanti EN 13707 harmonizuotą  (CE) gaminio standartą, armuota 220 g/m2 poliesterio pluoštu, kurios lakšto storis 4,3 mm, vienetinio ploto masė 5,7±0,25 kg/m2. Dangos lakšto didžiausioji tempimo - nutraukimo jėga (išilgai/skersai) 950/750±200 N/50mm, santykinis pailgėjimas (skersai/išilgai) 50%/45%, lankstumas prie žemos temperatūros (minus) -25°C, atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje (plius) +110°C. Viršutinis dangos paviršius padengtas stambiagrūdžiu mineraliniu - pilko atspalvio skalūno pabarstu, apatinis - polietileno plėvele. Nelaidi vandeniui, pagal EN 1928 A/B bandymų metodus, rodikliai atitinka 10/300 kPa. Danga atitinka E degumo klasę bei tenkina Broof(t1) reikalavimą dėl išorinio ugnies veikimo.